**Musterleistungsverzeichnis**

**(Splittgebundene Wegedecke / Nutzungskategorie N 2 nach ZTV-Wegebau ; gebundene Tragschicht)**

Pos.

...................... m²

**vdw 520 SplittBinder EP / Mineralstoff - Gemisch**

Material / Farbe ........................

nach Herstellerangaben auf einer Tragschicht entsprechend DIN 18316

liefern, mischen, einbauen, leicht verdichten und glätten.

Die Einbaudicke beträgt mindestens 4,0 cm,

Ebenflächigkeit +/- 0,5 cm

Einbau bei trockenem Wetter und einer Temperatur von 8 – max. 30 °C

Absperrung und Schutz vor Feuchtigkeit (bspw. Regen, Tau oder Reif) der frisch verlegten Flächen über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden bei Temperaturen von 12 °C – 20 °C und 3 Tagen bei Temperaturen von unter

12 °C.

Danach sind die Flächen begehbar.

Eine endgültige Verkehrsfreigabe der Fläche kann nach 7 Tagen erfolgen.

Vor der Inbetriebnahme der Fläche soll eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Die technischen Hinweise und die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Hersteller:

Gesellschaft für

technische Kunststoffe mbH

Kottenforstweg 3

D-53359 Rheinbach-Flerzheim

Tel.: +49 (0) 22 25 / 91 57-0

Fax: +49 (0) 22 25 / 91 57-60

mail@gftk-info.de

www.gftk-info.de